INTERCOLL L 1421 

Контактный клей

[image: image1.jpg]WAKOL

Anspruch verbindet




Область применения: 
Для склеивания облицовочных материалов, кожи, дерева, HDF, HPL, строительного картона, ткани, полиуретановой пены, а также других, устойчивых к растворителям и не содержащих пластификаторов изделий.
INTERCOLL L 1421 – контактный клей для нанесения распылением, имеет хорошую начальную прочность и хорошую теплостойкость. Клей дает прочный и эластичный шов.
Технические данные:

	Сырьевая основа:
	Полихлоропрен-каучук

	Сухой остаток
	около 18%

	Плотность:
	около 0,83 г/мл

	Вязкость (Брукфильд)
	около 200мПа

	Цвет:
	желтый или красный

	Способ нанесения:
	распыление

	Размер форсунок:
	1,5-2,5 мм

	Давление:
	2-6 бар

	Время открытой выдержки:
	около 1-3 минут, зависит от температуры, основы и способа нанесения

	Время выдержки при двустороннем нанесении:
	около 20 минут

	Очищающее средство:
	Растворитель 31

	Срок хранения:
	около 9 месяцев в плотно закрытой таре при 20°С

	Температура хранения:
	-25°С – +30°С, не чувствителен к морозу

	Классификация опасности:
	согласно Паспорта Безопасности

	Фасовка:
	22 кг (26,5 л) – металлическое ведро


Инструкция по применению:

Клей следует нанести на обе поверхности с помощью пульверизатора. После нанесения следует соблюсти необходимое время обдува. Данное время зависит от толщины клеевого слоя, основы и условий в рабочем помещении. Наилучшее время для склейки наступает, как только пленка поверх клеевого слоя перестает быть влажной, но остается липкой. Поверхности должны быть состыкованы точно, так как последующие сдвиги невозможны.

Детали следует совместить и спрессовать. Начальная прочность склеивания достаточно для дальнейшей обработки изделия. Окончательная прочность достигается через 48 часов.

Во время использования продукта температура основ, цеха и клея должна быть в пределах   + 15°С и +25°С.
